Инструкция по применению

CONREPU

|  | - Зачистить ремонтную поверхность и очистить от загрязнений. Шлиф. Диск: зерно 24 Обороты в мин: 800-2400 |
| --- | --- |
|  | - Нанесите тонкий слой клея для холодной вулканизации (ContiSecur BFA) Время высыхания не менее 20 мин при комнатной температуре. |
|  | - Для выравнивания материала в картриджах, плавно надавите на пистолет без насадки. |
|  | - Оденьте насадку на картридж. Для получения 100% однородного смешивания не используйте первую порцию. |
|  | - Заполните ремонтируемую поверхность. Не останавливайтесь во время работы, так как паста быстро застывает и придется менять насадку. |
|  | - Дать застыть (прибл. 30мин при комнатной температуре). Зачистить поверхность. Шлиф. Диск: зерно 24 Обороты в минуту: <1000 |
|  | - Пример поверхности после ремонта. |