| Описание: | Двухкомпонентная ремонтная система в картриджах (50 или 400мл) |
| --- | --- |
| Назначение: | Ремонт верхних или нижних слоев текстильных или металлокордовых конвейерных лент. Ремонт защитных покрытий, поврежденных абразией. |

|  |  |  | DIN Стандарт |
| --- | --- | --- | --- |
| Твердость | Шор А | 70±5 | 53505 |
| Прочность на разрыв | N/mm2 | 14,6 | 53504 |
| Абразия | Mm3 | 160 | 53516 |
| Растяжение при разрыве | % | 486 | 53504 |

Условия хранения:  в сухом помещении при 10-30С

Срок годности: 12 мес.(соблюдая условия хранения)