Conti Secur PREMIUM

Однокомпонентный клей на основе полихлоропрена

Соединение резина-металл

Материал для контактного слоя

- Подготовка к холодной вулканизации

  - Очистите поверхности чистящим средством CCS

ВНИМАНИЕ: Если резиновое покрытие с контактным слоем хранилось длительный период времени, мы рекомендуем зачистить поверхность шлифовальным диском с зернистостью 40 или 60.

  - Зачистите металлическую поверхности пескоструйным способом или шлифмашинкой.

- Стыковка

  - Тщательно взболтайте Conti PLUS перед применением и нанесите одним тонким слоем на металлическую поверхность.

Время высыхания не менее 30 минут при комнатной температуре.

  - Нанести один слой Conti Secur PREMIUM на металлическую поверхность

Время высыхания не менее 30 минут при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ: Не использовать кисточку с короткой щетиной, так как покрытие Conti PLUS может сойти.

  - Отрезать резиновое покрытие по размеру.

Второй раз нанести Conti Secur PREMIUM на металлическую поверхность.

  - Один раз покрыть контактный слой Conti Secur PREMIUM.

Время высыхания максимум 10 мин.

  - Соединить стыкуемые поверхности. Прижать поверхности от центра к краям, например, используя ролик или простучать резиновым молотком.

ВНИМАНИЕ: кратковременное сдавливание обязательно.

Оптимальная сила сцепления достигается приблизительно через 24 часа.

Conti Secur PREMIUM

Однокомпонентный клей на основе полихлоропрена

Соединение резина-резина

- Подготовка к холодной вулканизации.

  - Очистить поверхность резины чистящим средством CCS

Дать чистящему средству испариться не менее 10 минут при комнатной температуре.

  - Зачистить резиновую поверхность  шлифовальным кругом.

ВНИМАНИЕ: минимальная скорость: 800 U/мин

Максимальная скорость 2000 U/мин

Насухо удалить пыль после зачистки.

- Стыковка

  - Поверхности или материалы подлежащие стыковке должны быть предпочтительно комнатной температуры. Если температура ниже, то мы рекомендуем их прогреть до комнатной.

  - Первый раз нанести Conti Secur PREMIUM на склеиваемые поверхности.

Применяя кисточки с короткой щетиной нанести один тонкий слой Conti Secur PREMIUM на подготовленную резиновую поверхность.

Время высыхания не менее 30 минут при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ: при комнатной температуре максимальное время высыхания не должно превышать 12 часов.

  - Второй рах нанести Conti Secur PREMIUM на склеиваемые поверхности.

Время высыхания максимум 10 минут при комнатной температуре.

ВНИМАНИЕ: Третье нанесение клея может понадобиться, если поверхность чрезмерно неоднородное.

Время высыхания третьего слоя тоже будет примерно 30 минут.

2.4.Соединить стыкуемые поверхности вместе. Прижать поверхности от центра к краям, например, используя ролик. Сила сжатия зависит от свойств поверхностей.

ВНИМАНИЕ: кратковременное сдавливание обязательно.

Оптимальная сила сцепления достигается приблизительно через 24 часа.