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Conti Secur PREMIUM
Однокомпонентный клей на основе полихлоропрена

Соединение резина-металл
Материал для контактного слоя

1. Подготовка к холодной вулканизации
1.1. Очистите поверхности чистящим средством CCS
ВНИМАНИЕ: Если резиновое покрытие с контактным слоем хранилось длительный период времени, мы рекомендуем зачистить поверхность шлифовальным диском с зернистостью 40 или 60.
1.2. Зачистите металлическую поверхности пескоструйным способом или шлифмашинкой.

2. Стыковка
2.1. Тщательно взболтайте Conti PLUS перед применением и нанесите одним тонким слоем на металлическую поверхность.
Время высыхания не менее 30 минут при комнатной температуре.
2.2. Нанести один слой Conti Secur PREMIUM на металлическую поверхность
Время высыхания не менее 30 минут при комнатной температуре.
ВНИМАНИЕ: Не использовать кисточку с короткой щетиной, так как покрытие Conti PLUS может сойти.
2.3. Отрезать резиновое покрытие по размеру.
Второй раз нанести Conti Secur PREMIUM на металлическую поверхность.
2.4. Один раз покрыть контактный слой Conti Secur PREMIUM.
Время высыхания максимум 10 мин.
2.5. Соединить стыкуемые поверхности. Прижать поверхности от центра к краям, например, используя ролик или простучать резиновым молотком. 
ВНИМАНИЕ: кратковременное сдавливание обязательно.
Оптимальная сила сцепления достигается приблизительно через 24 часа.

Conti Secur PREMIUM
Однокомпонентный клей на основе полихлоропрена

Соединение резина-резина

1. Подготовка к холодной вулканизации.
1.1. Очистить поверхность резины чистящим средством CCS
Дать чистящему средству испариться не менее 10 минут при комнатной температуре.
1.2. Зачистить резиновую поверхность  шлифовальным кругом.
ВНИМАНИЕ: минимальная скорость: 800 U/мин
                       Максимальная скорость 2000 U/мин
Насухо удалить пыль после зачистки.

2. Стыковка
2.1. Поверхности или материалы подлежащие стыковке должны быть предпочтительно комнатной температуры. Если температура ниже, то мы рекомендуем их прогреть до комнатной.
2.2. Первый раз нанести Conti Secur PREMIUM на склеиваемые поверхности.
Применяя кисточки с короткой щетиной нанести один тонкий слой Conti Secur PREMIUM на подготовленную резиновую поверхность.
Время высыхания не менее 30 минут при комнатной температуре.
ВНИМАНИЕ: при комнатной температуре максимальное время высыхания не должно превышать 12 часов.
2.3. Второй рах нанести Conti Secur PREMIUM на склеиваемые поверхности.
Время высыхания максимум 10 минут при комнатной температуре. 
ВНИМАНИЕ: Третье нанесение клея может понадобиться, если поверхность чрезмерно неоднородное.
Время высыхания третьего слоя тоже будет примерно 30 минут.
2.4.Соединить стыкуемые поверхности вместе. Прижать поверхности от центра к краям, например, используя ролик. Сила сжатия зависит от свойств поверхностей.
ВНИМАНИЕ: кратковременное сдавливание обязательно.
Оптимальная сила сцепления достигается приблизительно через 24 часа.
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